附件：

- 采购内容：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双面彩钢复合墙板 | 1150*50*2800 | ㎡ | 120 |
| 2 | 槽铝 |  | m | 93 |
| 3 | 外圆立柱 |  | m | 12 |
| 4 | 内圆立柱 |  | m | 180 |
| 5 | 底条 |  | m | 93 |
| 6 | 内弧角铝 |  | m | 46 |
| 7 | 外弧角铝 |  | m | 46 |
| 8 | 门锁 |  | 个 | 5 |
| 9 | 彩钢板门（安全门） | 900mm*2100*50 | 扇 | 4 |
| 10 | 彩钢板门（安全子母门） | 1200mm*2100*50 | 扇 | 1 |
| 11 | 不锈钢水槽（室内） | 定制 | 个 | 1 |
| 12 | 不锈钢水槽（室外） | 定制 | 个 | 1 |
| 13 | 不锈钢边台 | 1300*70*75 | 个 | 1 |
| 14 | 实验室边台 | 12000*70*75 | 米 | 12 |
| 15 | 不锈钢淋浴式冲淋洗眼器 |  | 个 | 1 |
| 16 | 水槽（实验室） |  | 个 | 1 |
| 17 | 水槽（办公室） |  | 个 | 3 |
| 18 | 水电安装 |  | 批 | 1 |

- 技术要求：

  - 双面彩钢复合墙板：

1、基板标准要求：热镀锌钢板，锌层：AZ100 双面质量 ≥100g/㎡，单块厚度≥0.5mm；
2、石膏板要求 ：总体厚度≥50mm；
3、胶粘剂要求：采用国际品牌环保胶水，确保甲醛乙苯等室内污染物不超标，粘接强度高、长期不脱落。

2.2槽铝：U型，铝合金材质，壁厚≥3mm，槽高≥25mm；

2.3立柱：铝合金50外圆立柱，铝合金50内圆弧；

2.5角铝：厚度≥1mm；其中外弧角铝高度宽度均不低于38mm，内弧角铝高度宽度均不低于25mm；

2.6彩钢板门（安全门）

1.门板：门板采用冷轧钢板制成，一体成型，增强门板的强度，厚度≥50mm，需具有优良的防火、防爆性能。

2.门框：门框选用冷轧钢板门框，门框厚度≥1.2mm。

3.视窗：视窗采用净化固定窗，钢化玻璃厚度≥5mm，具体尺寸：1500*1100。

4.合页：合页为上2下1共3副不锈钢合页，增强整体的承载力。

5.净化钢制门尺寸单门：900mm*2100mm。

6.带锁，方形把手，拉丝电镀处理，不退色，不生锈。

2.7彩钢板门（安全子母门）

1.门板：门板采用冷轧钢板制成，一体成型，增强门板的强度，厚度≥50mm，需具有优良的防火、防爆性能。

2.门框：门框选用冷轧钢板门框，门框厚度≥1.2mm。

3.视窗：视窗全部采用5mm双层净化固定窗。

4.合页：合页为上2下1共3副不锈钢合页，增强整体的承载力。

5.净化钢制门尺寸子母门：1200mm*2100mm

6.带锁，方形把手，拉丝电镀处理，不退色，不生锈。

2.8不锈钢水槽（室内）

- 材质：不锈钢304；

- 尺寸：35x50cm；

- 厚度：大于等于2mm；

- 承受力：≥100kg；

2.9不锈钢水槽（室外）

1.材质：不锈钢304；

2.尺寸：35x130cm；槽沿高度不低于10cm；

3.厚度：大于等于2mm；

4.承受力：≥100kg；

2.9不锈钢边台

1.材质：不锈钢304；

2.尺寸：1300*70*75；

3.厚度：大于等于2mm；

4.承受力：≥100kg；

2.10实验室边台

1、台面：需采用12.7mm厚实芯理化板.边缘加边至25.4mm厚。磨边无棱角，耐腐蚀，抗强酸碱，防潮性能好，吸水率低，不变形。台面表面具备合理的耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。

2、框架：钢木，整体框架结构合理，稳定性及承重能力强，抗氧化能力强，无生锈之虞。

3、柜体：

a、采用优质专用中密度板材，双面粘贴三聚氰胺板，PVC防水封边，柜体间转角将根据产品的内部结构，采用三合一锁件结构连接。

b、实验室家具所用抽屉要明确抽屉高度、抽屉拉出比例以及抽屉承重，抽屉拉出比例至少占其长度的80%，安装好的抽屉滑轨承重力需达20kg。

c、柜体为独立的、可拆装结构。单元柜体含单门柜、双门柜和三抽屉柜等。

4、门面板/抽屉面板：采用优质专用中密度板材。光泽亮丽，美观大气.

5、活动层板：采用优质专用板材，周边采用PVC封边条封边，可自由调节高度，每层层板承重为大于25kg

6、拉手：铝合金弓型拉手，需防腐易清洁。

7.铰链：采用DTC、粤泰、TOK110度铰链，可自闭，开启十万次以上，耐腐蚀、承重、经久耐用。

8.导轨：采用DTC、粤泰、TOK三节静音滑轨，可自闭，防滑出设计，滑轮抽出时平顺畅且无噪音，耐磨滑轮，耐腐蚀。

9、可调地脚：采用改性硬聚氯乙烯地脚(可调节20～40mm)，外加防腐防尘伸缩保护套。具有耐腐蚀性高、抗老化性能好、寿命长等优点，特别是防震效果佳，能防腐伸缩，可多层保护地脚，使其免受外部气体腐蚀，更提升产品的时代感。

2.11不锈钢淋浴式冲淋洗眼器：为了有效解决产品关节连接处漏水问题，且方便日后检修，必须采用插入式管道连接且不锈钢球阀可单独拆卸维修的专业产品，使冲淋洗眼装置既不会因为关节处螺蚊丝牙磨损而漏水，也不会因为不锈钢球阀不可拆卸维修而导致整套产品必须报废。

1.主体：卫生级304不锈钢，插入式管道连接结构。

2.冲淋器：SUS304不锈钢入水管，不锈钢球阀开关，不锈钢拉杆和不锈钢冲淋头；

3.洗眼喷头：加厚钢质外加软性橡胶，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物。

4.配延时自动开关

2.12 水槽（实验室）

一套，50x35cm，PP材质，一体成型。必须采用实验室专用单口或三口式水龙头并提供保险公司全球承保认证合同复印件并加盖厂商公章。配备实验专用台式洗眼器一份。

2.13 水槽（办公室）

三套，搪瓷材质，带底座，45x35cm左右。

2.14 水电安装

详见下图，按图纸施工。

- 售后

中标人收到采购人书面通知之日起20日内完成工作，并安装调试完成。质量保证期至少为1年，质量保证期自本次安装验收合格之日算起。